#G0

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 26 февраля 1996 года N 13-7-2/535

ПЕРЕЧЕНЬ

полимерных материалов и конструкций, разрешенных к

применению в строительстве и технологическом оборудовании

животноводческих помещений

1. Перечень полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве и технологическом оборудовании животноводческих помещений (далее Перечень) издается в целях упорядочения применения полимерных материалов и конструкций при проектировании и строительстве объектов (см. табл.1).

2. Перечень предназначен для использования в работе проектных, конструкторских и строительных организаций, а также учреждений, предприятий, научно-исследовательских институтов, осуществляющих разработку рецептур, производство и применение полимерных материалов в животноводстве независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности.

3. В Перечень включены полимерные материалы и конструкции отечественного производства, прошедшие санитарно-химическую, токсикологическую и гигиеническую оценку, на основании которой определена безопасная для животных и человека область их применения.

4. Наименование НИИ и учреждений, проводивших исследования полимерных материалов.

4.1. Всероссийский НИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии.

4.2. Кубанский Государственный аграрный университет.

4.3. Всесоюзный НИИ гигиены и токсикологии пестицидов, полимерных и пластических масс.

4.4. Белорусский НИИ животноводства.

4.5. Минский НИИ строительных материалов.

4.6. Республиканская Санитарно-эпидемиологическая станция Министерства здравоохранения БССР.

4.7. Латвийский НИИ строительства.

4.8. Латвийский НИИ животноводства и ветеринарии.

5. Органы Государственного ветеринарного надзора руководствуются Перечнем при осуществлении контроля за проектированием, строительством и эксплуатацией животноводческих помещений.

6. В строительстве и технологическом оборудовании животноводческих и птицеводческих помещений применение полимерных материалов и конструкций, не вошедших в данный Перечень, без разрешения Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России не допускается.

7. Данный Перечень может быть изменен Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации при поступлении новых научных рекомендаций.

#G1     Таблица 1

--------------------------------------------------------------------------------

N ¦Наименование                ¦  Назначение   ¦Учреждение, ¦

п.п¦материала,                  ¦  материала    ¦проводившее ¦   Примечание

¦ГОСТ или ТУ                 ¦               ¦исследование¦

¦                            ¦               ¦материалов  ¦

---+----------------------------+---------------+------------+------------------

1 ¦            2               ¦       3       ¦     4      ¦        5

--------------------------------------------------------------------------------

1. Полимеропилочно-бетонные      Для покрытия    По п.4.1    Использовать не

плиты на основе карбамидной   полов в живот-              ранее 30 суток

смолы марки  КФ-МТ            новодческих                 после изготовления

(ГОСТ 14231-80)               помещениях

2. Керамзитополимербетон на      Для устройства     - " -           - " -

основе карбамидоформальде-    полов в живот-

гидной смолы марки КФ-Ж       новодческих

помещениях

3. Керамзитополимербетон с           - " -          - " -           - " -

добавлением модификатора

С-3-АБП-40

4. Биоцидные  бетон  и раствор       - " -          - " -           - " -

с добавлением катапин-бакте-

рицида (ТУ 6-01-1026-75)

5. Композиционные бетоны на          - " -          - " -    Использовать не

основе полиамидов (капрон,                                ранее 20 суток

ГОСТ 10589-73)                                            после изготовлен

6. Композиция на основе              - " -          - " -    Использовать не

отходов полипропилена                                     ранее 15 суток

(ТУ 6-05-1105-78) и                                       после изготовлен

минеральных наполнителей

7. Композиция на основе              - " -          - " -           - " -

отходов полиэтилена

(ГОСТ 16338-81) и

минеральных наполнителей

8. Композиция на основе              - " -       По п.4.1           - " -

полиэтилена (ГОСТ 16337-81,                        4.7

ГОСТ 16338-81) и                                   4.8

минеральных наполнителей

9. Керамзитополимербетонные      Для покрытия    По п.4.2    Использовать не

плиты на основе ацетоно-      полов в живот-              ранее 30 суток

фурфуролового мономера "ФА"   новодческих                 после изготовления

ТУ 69-213-82                  помещениях

10. Доска и брус из вторичного    Для устройства  По п.4.1    Использовать не

полиэтиленового сырья         полов в живот-              ранее 15 суток

ГОСТ 63-8-81                  новодческих                 после изготовлен

ТУ 63-072-ОП17-86             помещениях

11. Древесина пропитанная             - " -          - " -    Степень пропитки

антисептиком "Урал Р-111"                                 не должна превы-

шать 0,6 кг/м_3

12. Керамзитобетонные плиты       Для покрытия       - " -

гидрофобнопоризованные        полов в поме-

(ТУ 69 РСФСР 107-71)          щениях для

крупного ро-

гатого скота

13. Легкий бетон с полимер-       Для устройства  По п.4.4    Использовать не

цементным покрытием на        полов в поме-               ранее 30 суток

основе латекса СКС 65         щениях для                  после изготовления

ГП "б" (ТУ 38-103-111-76)     крупного рога-

того скота

14. Плиты резиновые (N 57 -       Для покрытия    По п.4.1    Использовать не

6050) на основе отходов       полов в поме-               ранее 90 суток

резинотехнических произ-      щениях для                  после изготовления

водств ТУ 38-30-56-84         крупного ро-

гатого скота

15. Плиты резиновые из от-            - " -          - " -           - " -

ходов резинотехнических

производств ТУ 38-30-48-83

16. Плиты резиновые (N 57-62-         - " -          - " -    Использовать не

22-2) на основе отходов                                   ранее 60 суток

резинотехнических произ-                                  после изготовления

водств ТУ-21-29-36-76

17. Плиты резиновые (N 57-62-         - " -          - " -    Использовать не

22-6) на основе отходов                                   ранее 90 суток

резинотехнических произ-                                  после изготовления

водств ТУ 21-29-36-76

18. Плиты резиновые на основе         - " -          - " -    Использовать не

первичных каучуков с при-                                 ранее 90 суток

менением резиновой крошки                                 после изготовления

изношенных шин ТУ 21-29-

36-76

19. Рулонные резиновые покрытия       - " -          - " -           - " -

на основе синтетических

каучуков с применением ре-

зиновой крошки изношенных

шин ТУ 21-29-36-76

20. Плиты резиновые на основе     Для покрытия    По п.4.1    Использовать не

резиновой крошки изношен-     полов в поме-               ранее 90 суток

ных шин и отходов синтети-    щениях для                  после изготовления

ческих каучуков ТУ 63.032-    крупного ро-

125-88                        гатого скота

21. Плиты резиновые на основе         - " -          - " -           - " -

резиновой крошки обувных

производств

ТУ 63.032-125-88

22. Плиты резиновые на основе         - " -          - " -           - " -

регенерата и отходов резин

марки А-64 ТУ 550.2.137-83

23. Покрытия резиновые типа           - " -          - " -           - " -

"Арман" РСТ КазССР 736-82

24. Плиты резинокордные на ос-        - " -       По п.4.4    Использовать не

нове отходов шинных произ-                         4.5    ранее 30 суток

водств ТУ 38-30-42-81                              4.6    после изготовления

25. Плиты резинокордно-битумные       - " -          - " -           - " -

на основе отходов резиноре-

генератных и шиноремонтных

производств ТУ 38-30-42-81

26. Плиты резинокордно-битумные       - " -          - " -    Использовать не

на основе резиновой крошки                                ранее 90 суток

изношенных шин                                            после изготовления

ТУ 46 МССР 12-84

27. Пласт-резина                  Для покрытия    По п.4.1    Использовать не

ТУ 38.105-376-82              полов в поме-               ранее 90 суток

щениях для                  после изготовления

хряков-произ-

водителей

28. Плиты на основе фосфогипса    Для устройства     - " -    Использовать не

и эпоксидной смолы марки      оснований                   ранее 30 суток

ЭД-6 (ГОСТ 10587-84)          внутри ферм-                после укладки

ских дорог,

откормочных и

кормовыгульных

площадок

29. Плиты на основе фосфогипса        - " -          - " -           - " -

и фенолформальдегидной

смолы марки СФЖ-2

(ГОСТ 20907-75)

30. Плиты на основе фосфогипса        - " -          - " -           - " -

и равных частей эпоксидной

(марка ЭД-6)

и фенолформальдегидной

(марка СФК-2) смол

31. Плиты на основе битума        Для устройства  По п.4.1    Использовать не

(ГОСТ 6617-76) и пористых     откормочных,                ранее 40 суток

наполнителей                  кормовыгульных              после укладки

площадок и

технологичес-

ких проходов

32. Цельнопрессованные стекло-    Для изготовле-     - " -    Использовать не

пластиковые панели на ос-     ния ограждаю-               ранее 90 суток

нове фенилформальдегидного    щих конструк-               после изготовления

лака ФЛ-5111                  ций животно-

(ТУ 16-503-075-75)            водческих и

птицеводчес-

ких помещений

33. Цельнопрессованные стекло-    Для изготовле-     - " -           - " -

пластиковые панели на ос-     ния ограждаю-

нове фенолформальдегидного    щих конструк-

лака ЛБС-1 (ГОСТ 901-91-85)   ций птицевод-

ческих поме-

щений

34. Стеклопластик  на основе      Для изготовле-     - " -           - " -

фенолформальдегидной смолы    ния ограждаю-

Латос-31 (ТУ МХП 4158-54)     щих конструк-

ций животно-

водческих по-

мещений

35. Стеклопластик  на основе      Для изготовле-  По п.4.1

лака ПБ-2В                    ния ограждаю-

щих конструк-

ций животно-

водческих по-

мещений в юж-

ной климати-

ческой зоне

страны

36. Поливинилхлоридная армиро-        - " -          - " -

ванная пленка марки "С"

ГОСТ 16272-70

37. Трубы (ГОСТ 18599-83,         Для оборудова-     - " -    Использовать

ТУ 6-19-139-79), изготов-     ния системы                 после предвари-

ленные из полиэтилена (ГОСТ   подачи воды и               тельной промывки

16337-81, марки: 15803-020;   жидких кормо-               водой (80-90_оС)

15303-033; 17603-006)         смесей в жи-                в течение 1 часа

вотноводчес-

ких помещениях

38. Поливинилхлоридные трубки     Для применения     - " -           - " -

ТУ 6-05-1342-76               в системе по-

дачи воды в

птицеводческих

помещениях

39. Стеклопластиковые поилки      Для использо-      - " -    Воду для животных

на основе смолы ПН-1          вания на от-                в поилках держать

(ГОСТ 6-05-431-78)            гонных пастби-              не более 5 суток

щах для поения

животных

40. Цинковое гальванопокрытие     Для изготовле-     - " -

нержавеющей стали             ния втулки ав-

ГОСТ 56-32-72                 топоилки

ПВС-1

41. Полиэтилен ГОСТ 16338-81      Для изготовле-  По п.4.1

марки:  20308-605             ния стаканчи-

20408-007             ков, использу-

20608-012             емых для тран-

20708-016             спортировки

20808-024             проб молока

20908-040

21008-078

42. Полипропилен                      - " -          - " -

ТУ 6-05-1105-78,

марки:  01010-001

01010-003

01020-001

01020-003

43. Жесткий пенополиуретан        Для теплоизо-      - " -

марки ППУ-18Н                 ляции огражда-

ТУ 6-05-221-351-75            ющих конструк-

ций животно-

водческих по-

мещений, а

также для уп-

лотнения кузо-

вов грузовых

автомобилей

для перевозки

кормов

44. Жесткий пенополиуретан            - " -          - " -

марки ППУ-13А

ТУ 6-05-221-194-77

45. Пенополиуретан марки ПН-3     Для гидроизо-      - " -

ляции внутрен-

них поверхнос-

тей сенажных

башен

46. Битумно-бутилкаучуковая       Для гидроизо-      - " -

мастика "Вента-120"           ляции внутрен-

ТУ 21-27-39-77                них поверхнос-

тей зернофу-

ражных башен

47. Вискозный шпагат, пропитан-   Для обвязки        - " -

ный поливиниловым спиртом     кип сена и со-

и сплавом НВР                 ломы

ТУ 6-06-1135-77

48. Вискозный шпагат, пропитан-       - " -          - " -

ный поливиниловым спиртом и

сплавом 94

ТУ 38-101533-75

49. Вискозный шпагат, пропитан-   Для обвязки     По п.4.1

ный латексом СКС-65 ГП "Б"    кип сена и со-

ТУ 6-06-1135-77               ломы

50. Латексный состав ЛСП-98       Для защиты де-     - " -

ревянных конс-

трукций, при-

меняемых в

кровлях жи-

вотноводчес-

ких помещений

#G0С утверждением настоящего Перечня на территории Российской Федерации не действуют "Перечень полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве и технологическом оборудовании животноводческих зданий", утвержденный Главным управлением ветеринарии Госагропрома СССР 3 октября 1986 года и дополнения к нему от 13 марта 1987 года N 434-7, 26 октября 1987 года N 434-7 и от 30 апреля 1991 года N 044-3.

Текст документа сверен по:     официальная рассылка