УДК 620.197.6

Асп.: Полищук Е.Ю.

Рук. Балакин В.М. кандидат хим. наук, профессор

Литвинец Ю.И. кандидат хим. наук, доцент

(УГЛТУ, Екатеринбург)

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОГНЕЗАЩИТНОГО СОСТАВА ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ

Сегодня в России все большее распространение получает древесина. Она обладает рядом положительных качеств: высокая прочность и упругость древесины сочетаются с малой плотностью, а следовательно и с низкой теплопроводностью. Однако наряду с многими положительными качествами древесина легко возгорается. В условиях пожара незащищенные деревянные конструкции способствуют распространению огня, что приводит к обрушению несущих конструкций вследствие обугливания значительной части сечения [1].

Для снижения пожарной опасности целлюлозу-содержащих материалов достаточно широко применяют фосфор- азотсодержащие замедлители горения. Обладая эффективной степенью огнезащиты, указанный класс соединений нередко ухудшает потребительские свойства материалов [2].

Ранее [3] нами был определен оптимальный состав фосфорсодержащей карбамид-формальдегидного олигомера с высокой огнезащитной эффективностью, однако одним из его отрицательных свойств является повышенная кислотность (рН≤1), обусловленная избыточным содержанием остаточной Н3РО4, что приводит к деструкции лигно-углеводного комплекса древесины и коррозии металлических крепежных материалов (гвозди, скобы).

С целью снижения отрицательного влияния огнезащитного состава на древесину, а также снижение коррозионной активности состава по отношению к изделиям из металла была проведена работа по снижению содержания свободной фосфорной кислоты в олигомере.

В данной работе были получены фосфорсодержащие карбамидформальдегидные олигомеры при различном  соотношении карбамид:ортофосфорная кислота (от 1:1,33 до 1:0,33) и изучены их огнезащитные свойства на установке «огневая труба», результаты представлены на рисунке.

Снижение содержания ортофосфорной кислоты, при постоянном соотношении карбамид:моноэтаноламин, вызывает, как и ожидалось, снижение огнезащитной эффективности (потеря массы при расходе 200 г/м2 состава с соотношением кислоты к карбамиду 1,33:1 ≈20% у состава с соотношением 0,33:1 – 68%), кислотность при этом остается на том же уровне. Однако уменьшение соотношения кислоты к карбамиду до 0,67:1, вызывая незначительное ухудшение огнезащитной эффективности композиции (при расходе 200 г/м2 потеря массы образца в огневой трубе ≈25%), приводит к улучшению эксплуатационных характеристик состава (снижается время высыхания, улучшается внешний вид покрытия) и снижению его себестоимости.

Библиографический список

1. А.М.Орлова, Е.А.Петрова. Анализ эффективности пропиточных составов для огнебиозащиты древесины, применяющихся в России. Пожаровзрывобезопасность №2 2001г. стр. 42-45

2. Н.С. Зубкова, Н.Г.Бутылкина, Н.И. Константинова, Г.И.Болодьян, О.И. Молчадский. Сравнительная оценка эффективности фосфоразотсодержащих замедлителей горения для текстильных материалов. /Крупные пожары: предупреждение и тушение: Материалы 16 научно-практической конференции, Москва, 2001. Ч.1. М.: Изд-во ВНИИПО. 2001, с.214-216

3. Балакин В.М., Литвинец Ю.И., Полищук Е.Ю., Лев Ю.М., Разработка огнезащитных составов для древесины// «Композиционные материалы в промышленности» Материалы 26-й международной конференции и выставки 29 мая – 2 июня 2006г. г.Ялта Крым с.16-17

# Text boxes

Рис.1 Зависимость потери массы образцов сосны в огневой трубе от расхода огнезащитных составов содержащих различные количества фосфорной кислоты