###### УДК 674.81

# Студ. Н.С. Никитенкова

Соиск. А.В. Артёмов

Рук. В. Г. Дедюхин, к.т.н., доцент

В.Г. Бурындин, д.т.н., профессор

(УГЛТУ, Екатеринбург)

Тепловое старение изделий на основе древесных композиционных материалов при циклической влажности

При оценке долговечности материалов широко применяют метод ускоренного теплового старения. Суть его заключается в том, что по скорости изменения свойств материала при повышенной температуре определяют экстраполяцией изменение тех же свойств материала при нормальной температуре [1].

Большинство материалов подвержено изменениям под влиянием окружающей среды, времени и условий эксплуатации. При этом они подвергаются не одному какому-либо воздействию, а их комплексу, находящемуся в сложной зависимости. В результате, свойства пластиков изменяются со временем, и эти изменения в значительной степени зависят как от первоначального состояния, так и от величины и сочетания действующих факторов.

Было проведено сравнительное изучение теплового старения пластиков при циклической влажности и влияния различной температуры и времени на эксплуатационные свойства образцов, изготовленных из древесных частиц со связующим на основе карбамидоформальдегидной смолы марки КФ-МТ-15 (МДП) и без связующего (ДП-БС).

Методика испытания теплового старения пластиков при циклической влажности реализовывается по этапам:

- осуществляются циклы увлажнения и высушивания при соответствующей температуре, кондиционируют образцы(

- определяются физико-механические показатели(

- строятся графическую зависимость от числа циклов;

- анализ полученных результатов:

а) если значения физико-механических показателей после 4–х циклов ( 30( от исходных, то образцы ограниченно водо-, атмосферостойкие(

б) если значения физико-механических показателей после 4–х циклов лежит в пределах 30(исх ( показатель ( 60(исх, образцы средней водо-, атмосферостойкие(

в) если значения физико-механических показателей после 4–х циклов ( 60( от исходных, то образцы повышенной водостойкости и атмосферостойкие.

Для выполнения исследований было изготовлено 60 образцов в форме диска методом горячего прессования при Т = 180(С, Р = 40 МПа, времени прессования 10 мин для ДП-БС (временя охлаждения под давлением 10 мин) и 2 мин для МДП.

Образцы - диски подвергались 10 циклам. Каждый цикл состоял из двух периодов: в первом периоде термообработка образцов производилась в термошкафу при температуре 50°С в течении 10 часов, а во втором – образцы, погруженные в воду, выдерживались в термошкафу при той же температуре и времени. Количество параллельных циклов – 3. После 1, 2, 4, 6, 10 циклов изымались по три диска каждого пластика, после их кондиционирования в течение суток, для определения физико-механических свойств (плотность, модуль упругости при изгибе, прочность при изгибе, твердость, водопоглощение и разбухание). До начала испытания была определена прочность при изгибе у образцов, не прошедших термообработку (контроль).

Результаты испытаний были сведены в таблицу и отражены в графической зависимости, на основании которых можно сделать следующие выводы.

1. Анализируемые образцы не могли быть подвержены испытаниям на определение их физико-механических свойств, как и после первого цикла, так и после последнего, ввиду их разрыхления.

В результате были определены размеры и масса образцов, с последующим нахождением их плотности.

Свойства образцов-дисков ДП-БС и МДП приведены в таблице 1.

## Таблица 1 – Свойства образцов-дисков

| Показатели | ДП-БС | МДП |
| --- | --- | --- |
|  | Масса, г | Объем, см3 | Плотность, кг/м3 | Масса, г | Объем, см3 | Плотность, кг/м3 |
| Контроль | - | - | 1191 | - | - | 1119 |
| 1 цикл | 15,2412 | 208,47 | 731 | 13,7141 | 164,10 | 835 |
| 2 цикл | 15,5281 | 223,85 | 693 | 14,9108 | 136,60 | 1091 |
| 4 цикл | 14,0529 | 268,97 | 522 | 13,3329 | 160,59 | 830 |
| 6 цикл | 14,3388 | 283,21 | 506 | 14,1075 | 137,68 | 1024 |
| 10 цикл | --- | --- | --- | 13,5794 | 151,71 | 895 |

2. Полученные результаты, свидетельствуют о снижении массы и увеличении объема ДП-БС после многократного чередования намачивания и высушивания. Изменение массы и объема у МДП имеет «синусоидальный» характер, который может быть объяснен попеременным воздействием различной температуры и относительной влажности воздуха.

3. Из графической зависимости изменение плотности образцов от числа циклов (рисунок 1), видно, что свойства древесных пластиков, как на основе связующих, так и без связующих, существенно зависят от плотности пластика. Как правило, с повышением плотности свойства пластиков улучшаются [2]. В связи с этим можно сделать вывод, что разрыхление материала при циклическом увлажнении и высушивании способствует к снижению прочности и увеличению водопоглощения.

4. По результатам теплового старения изделий при циклической влажности данные образцы-диски являются ограниченно водо-, атмосферостойкие.

Библиографический список

1. Хрулёв В.М. Долговечность древесностружечных плит / В.М.Хрулёв, К.Я.Мартынов. - М.: Лесная промышленность, 1977. – 168 с.

2. Зависимость прочности при изгибе и водопоглощения от плотности древесного пластика без связующего / А.В.Артёмов [и др.] // Технология древесных плит и пластиков: Межвуз.сб. – Екатеринбург, УГЛТУ, 2004. – С.24-31.

# Text boxes

Рисунок 1. Зависимость изменения плотности пластиков от циклов увлажнения и высушивания