УДК 674.81

Студ. М.В. Крючкова

Соиск. А.В. Артёмов

Рук. В. Г. Дедюхин, к.т.н., доцент

В.Г. Бурындин, д.т.н., профессор

(УГЛТУ, Екатеринбург)

Исследование физико-механических свойств

древесно-композиционных материалов

на основе Ффо полученных методом экструзии

В деревообрабатывающих производствах образуется большое количество отходов, таких как опилки, стружки, шлифовальная пыль фанеры и ДСтП и другие, которые не находят полного и рационального использования. Значительные ресурсы отходов лесопиления, фанерного производства и деревообработки остаются невостребованными, часто вывозятся в отвалы и подвергаются сжиганию. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, как важно найти пути рационального использования неликвидных отходов деревообработки, гидролизной промышленности и в том числе частиц с признаками гниения.

Целью данной работы является нахождение оптимальных рецептур композиции и режимов экструзии, которое давало бы высокие физико-механические свойства полученных древесно-композиционных материалов (ДКМ) методом экструзии на экспериментальной установке на основе фенолформальдегидного связующего марки СФЖ-3014 (ФФО) и отходов деревообработки.

Установка поршневого типа с регулируемым ходом поршня с мощностью двигателя 3 кВт. Формирующий канал экструзионной головки выполнен из стали по индивидуальному проекту с размерами 30 х 40 х 300 мм. На входе и на выходе головки просверлены технологические отверстия для термопар, которые подключены к потенциометру. Для контроля силы тока к двигателю установки подсоединен амперметр. В качестве тепло- и электроизоляционного материала головки применяется: 1 слой – стелоткань, 2 слой – асбестовое полотно, 3 слой – стекломат. В качестве нагревательного элемента – электронагревательная спираль на 1,5 кВт (расположена между 2 и 3 слоем тепло- и электороизоляции). Для создания необходимого усилия прессования, канал выполнен под конус с сужением от входа к выходу.

Задачей исследования является:

- изучение методом математического планирования эксперимента влияния параметров вариации (температура экструзии, ход поршня, расход связующего) на параметры оптимизации (плотность, твердость, число упругости, модуль упругости при сжатии, водопоглощение, разбухание параллельно экструзии и разбухание по объёму) при изготовлении древесно-композиционных материалов на экспериментальной установке методом экструзии;

- получение системы уравнений для описания изучаемых процессов экструзии при изготовлении древесно-композиционных материалов на экспериментальной установке.

С этой целью была составлена матрица планирования эксперимента на основе регрессионного двухуровневый трехфакторный анализа математического планирования полного факторного эксперимента [1].

В качестве независимых факторов были использованы: скорость экструзии (z1), температура экструзии (z2), а также расход связующего (z3) (таблица 1). За выходные параметры были взяты: плотность (Р), твёрдость (Т), упругость (У), модуль упругости при сжатии (E), водопоглощение (В), разбухание параллельно экструзии (L) и разбухание по объёму (Lv).

Таблица 1 – Матрица планирования эксперимента

| № опыта | Z1 | Z2 | Z3 | X1 | X2 | X3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 140 | 8 | 1 | -1 | -1 |
| 2 | 45 | 140 | 8 | -1 | -1 | -1 |
| 3 | 15 | 170 | 8 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | 45 | 170 | 8 | -1 | 1 | -1 |
| 5 | 15 | 140 | 12 | 1 | -1 | 1 |
| 6 | 45 | 140 | 12 | -1 | -1 | 1 |
| 7 | 15 | 170 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 45 | 170 | 12 | -1 | 1 | 1 |
| 9 | 30 | 155 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 30 | 155 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 30 | 155 | 10 | 0 | 0 | 0 |

На основании составленной матрицы планирования была получена серия из 11 брусков с размером 30 х 40 х h мм. У полученных образцов измерялись размеры и масса, с последующим определением плотности. Для определения прочности при сжатии, твердости, водопоглощения, разбухания бруски распиливались на образцы с размером 30 х 40 х 30 мм и делились на две группы (примерно по 4 штуки).

Первая группа испытывалась на твёрдость, и по полученным данным испытаний на твердость определялось число упругости и модуль упругости при сжатии. После испытаний на твёрдость, поверхности у образцов, полученные при распиливании, покрывались слоем парафина, и испытывалась на водопоглощение и разбухание за 24 часа.

Вторую группу образцов предполагается испытывать только на определение прочности при сжатии.

Обобщенные результаты расчета физико-механических свойств образцов-брусков ДКМ сведены в таблицу 2.

Таблица 2 – Физико-механические свойства образцов-брусков ДКМ

| № опыта | Y(Р), кг/м3 | Y(T), МПа | Y(У), % | Y(Е), МПа | Y(В), % | Y(L), % | Y(Lv), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 891,12 | 110,7 | 71,44 | 894,24 | 48,78 | 48,78 | 16,97 |
| 2 | 594,01 | 28,34 | 46,96 | 361,04 | 114,86 | 114,86 | 30,69 |
| 3 | 956,13 | 258,98 | 70,42 | 2544,60 | 45,64 | 45,64 | 26,70 |
| 4 | 755,57 | 61,66 | 61,69 | 765,77 | 78,61 | 78,61 | 30,41 |
| 5 | 945,66 | 29,26 | 52,62 | 294,51 | 26,23 | 26,23 | 14,11 |
| 6 | 578,16 | 142,39 | 51,58 | 1580,94 | 91,77 | 91,77 | 11,65 |
| 7 | 1040,56 | 83,74 | 73,12 | 2467,33 | 21,75 | 21,75 | 6,14 |
| 8 | 720,14 | 114,84 | 68,68 | 213,01 | 78,46 | 78,46 | 40,67 |
| 9 | 463,17 | 18,59 | 40,56 | 87,12 | 133,81 | 133,81 | 11,86 |
| 10 | 588,04 | 30,62 | 53,12 | 300,41 | 103,59 | 103,59 | 20,06 |
| 11 | 892,16 | 40,99 | 62,18 | 290,60 | 37,56 | 37,56 | 16,60 |

Все полученные экспериментальные данные предполагается обработать с помощью пакета ППП “Microsoft Excel”, с получением уравнений регрессий для значимых параметров оптимизации, с оценкой их достоверности. Из последующего анализа данных поверхностей и с помощью пакета ППП “Microsoft Excel” «Поиск решения» [2], предполагается подобрать оптимальный режим экструзии для получения ДКМ, исходя из условий наименьшего (минимального) значения водопоглощения, разбухания параллельно экструзии и по объёму и наибольшего (максимального) значения твердости, с последующим подтверждением экспериментальными данными.

Библиографический список

1. Ахназаров С.Л., Кафаров В.В. Методы оптимизации эксперимента в химической технологии / С.Л. Ахназаров, В.В. Кафаров. М.: Высшая школа, 1985. 349 с.

2. Курицкий Б.Я. Поиск оптимальных решений средствами Excel 7.0 / Б.Я.Курицкий. С-Пб.: ВНV – Санкт-Петербург, 1997.-384с.